济南市历城区食品用塑料包装容器工具产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。抽样数量见表 1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非复合膜袋 | 从3卷中抽取，将每卷膜外层除去至2米， 每卷膜抽取2.5m2 ，其中检验样品2.5m2×2，,备用样品2.5m2。 |
|  |  | 从3箱中抽取，每箱中抽取 30 个，其中检验样品30个×2，,备用样品30个。 |
| 2 | 复合膜袋 | 从3卷中抽取，将每卷膜外层除去至2米， 每卷膜抽取2.5m2 ，其中检验样品2.5m2×2，,备用样品2.5m2。 |
|  |  | 从3箱中抽取，每箱中抽取 30 个，其中检验样品30个×2，,备用样品30个。 |
| 3 | 容器 | 抽取样品60个，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。 |
| 4 | 工具 | 抽取样品60个，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。 |
| 注：抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |  |  |

2检验项目及检测方法

表2  除复合膜袋以外的产品检验项目和检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7 | GB 4806.7 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7 | GB 31604.8 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | GB 31604.2 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7 | GB 31604.9 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7 | GB 31604.7 |

表 2 复合膜袋产品检验项目和检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 9683 | GB 9683 |
| 2 | 甲苯二胺 | GB 9683 | GB 31604.23 |
| 3 | 蒸发残渣 | GB 9683 | GB 31604.8 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 （水） | GB 9683 | GB 31604.2 |
| 5 | 重金属（以 Pb 计） | GB 9683 | GB 31604.9 |

3 判定规则

3.1 依据标准

GB4806.6-2016食品安全国家标准　食品接触用塑料树脂

GB4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品

GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，应在检验报告备注中进行说明。