济南市历城区中小学生校服产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

# 1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次（同款同花同色）抽取样品 10件（条/套），其中 5 件（条/套）作为检验样品，5件（条/套）作为备用样品。

# 2 检验依据

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.6—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2009 或GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2009 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 GB/T 16988—2013 GB/T 38015—2019 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
| 3 | pH 值 | GB/T 7573—2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921-2008 |
| 11 | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2019 |
| 12 | 接缝强力 | 相应产品标准 |
| 13 | 接缝性能（纰裂） | 相应产品标准 |
| 14 | 起球 | 相应产品标准 |
| 15 | 绳带要求 | GB 31701—2015 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

# 3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401	国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862 纺织品纤维含量的标识

GB/T 31888 中小学生校服

GB/T 22853 针织运动服

GB/T 22854 针织学生服

GB/T 23328 机织学生服

GB/T 2662  棉服装

FZ/T 81004 连衣裙、裙套

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明  示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强  制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以  被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强  制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不  参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。