历城区钢化玻璃产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

1.1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

抽取最常用厚度，且有CCC证书同一型号规格的产品，尺寸及数量分别为：在现有库存待销产品中抽取面积大于0.5平方米的试样8块（4块作为检验样品，4块作为备用样品），尺寸610mm×610mm的试样12块（6块作为检验样品，6块作为备用样品），尺寸300mm×300mm的试样8块（4块作为检验样品，4块作为备用样品）。

1.2抽样基数

抽取样品基数满足抽样数量即可。

1.3抽样数量

钢化玻璃每批次产品抽取样品28块，其中14块作为检验样品，14块作为备用样品；

2 检验依据

表1钢化玻璃产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击性 | GB 15763.2-2005/6.5 | GB 15763.2-2005/5.5 | / |
| 2 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005/6.6 | GB 15763.2-2005/5.6 | / |
| 3 | 表面应力 | GB 15763.2-2005/6.8 | / | GB 15763.2-2005/5.8 |
| 4 | 耐热冲击性能 | GB 15763.2-2005/6.9 | / | GB 15763.2-2005/5.9 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1标准依据

GB 15763.2-2005  建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。