历城区建筑用中空玻璃产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样

1.1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

抽取同一型号规格的产品，尺寸为510mm×360mm，数量为：单腔中空玻璃30块（15块作为检验样品，15块作为备用样品）。

1.2抽样基数

抽取样品基数满足抽样数量即可。

1.3抽样数量

单腔中空玻璃每批次产品抽取样品30块，其中15块作为检验样品，15块作为备用样品；

双腔中空玻璃每批次产品抽取样品34块，其中17块作为检验样品，17块作为备用样品。

2 检验项目及检测方法

表1 建筑用中空玻璃产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB/T 11944 |
| 2 | 外道密封胶宽度 | GB/T 11944 |
| 3 | 内道丁基胶层宽度 | GB/T 11944 |
| 4 | 露点 | GB/T 11944 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的，检验时根据生产日期选择有效的执行标准。

3判定规则

3.1标准依据

GB/T 11944   《中空玻璃》

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，应在检验报告备注中进行说明。