历城区防火玻璃产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样

1.1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

因防火玻璃不可切裁，标准中要求的特定规格的试样由企业采用与抽查产品相同材料、相同工艺条件现场制作的方式提供，尺寸及数量分别为：尺寸1200mm×700mm的试样4块（2块作为检验样品，2块作为备用样品），1100mm×360mm的试样8块（4块作为检验样品，4块作为备用样品）

1.2抽样基数

抽取样品基数满足抽样数量即可。

1.3抽样数量每批次产品抽取样品12块，其中6块作为检验样品，6块作为备用样品。

2 检验项目及检测方法

表1防火玻璃产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB 15763.1-2009/7.1 | / | GB 15763.1-2009/6.1 |
| 2 | 可见光透射比 | GB 15763.1-2009/7.5 | / | GB 15763.1-2009/6.5 |
| 3 | 耐火性能 | GB 15763.1-2009/7.3 | GB 15763.1-2009/6.3 | / |
| 4 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.1-2009/6.10 | / |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1标准依据

GB 15763.1-2009   《防火玻璃》

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，应在检验报告备注中进行说明。